Рассмотрено на заседании                                   Утверждаю:

методической группы                                          Зам. директора по УР

____________                                                        ___________Теплякова Е.Б.

Экзаменационные билеты

по предмету

«Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических  машинах»

Профессия: «Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы): Электрогазосварщик»

Срок обучения: 3 года.

Преподаватель: СТОЛЯР С.Н.

г. Новокузнецк

Рассмотрено на заседании                                   Утверждаю:

методической группы                                          Зам. директора по УР

____________                                                        ___________Теплякова Е.Б.

Билет №1

1. Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения деталей, ее общая классификация и сущность

2. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип действия, техника безопасности при эксплуатации)

3. Контроль качества сварных швов (назначение, виды)

Билет №2

1. Колебательные движения горелки(назначение, разновидности)

2. Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика

3.Сварка титана и его сплавов

Билет №3

1. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, подготовка к работе, требования техники безопасности)

2. Режимы полуавтоматической сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и дополнительных показателей)

3. Технология выполнения швов различной протяженности

Билет №4

1. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении

2.Характеристика неплавящихся электродов

3.Сварка  меди

Билет №5

1. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном  положении

2.Материалы, применяемые при сварке в среде защитных газов

3.Классификация способов сварки в среде защитных газов

Билет №6

1. Классификация сварочных горелок

2.Вспомогательная аппаратура для сварки в среде защитных газов

3.Сущность аргоно-дуговой сварки

Билет №7

1. Техника и технология аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом

2.Сварка алюминия и его сплавов

3. Порядок  подготовки автомата к работе

Билет №8

1. Техника и технология аргоно-дуговой сварки плавящимся электродом

2. Назначение и устройство сварочного выпрямителя

3. Защитные газы (назначение, классификация, свойства)

Билет №9

1. Основные параметры режима автоматической сварки под флюсом

2. Техника и технология полуавтоматической сварки в защитных газах во всех пространственных положениях сварного шва

3. Особенности электрошлакового процесса и его применение.

Билет №10

1. Объяснить устройство полуавтомата для сварки в защитных газах.

2. Флюсы (назначения, классификация, применение)

3. Сварочные автоматы (назначение, устройство, принцип действия, основные характеристики)

Билет №11

1. Основные требования к сварке низко- и среднеуглеродистых сталей

2. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, причины их возникновения, способы борьбы)

3. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи на баллонах, требования техники безопасности)

Билет №12

1. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности)

2. Сварка цветных металлов (медь и ее сплавы, алюминий, титан)

3. Газовые шланги (рукава) (назначение, классификация, требования техники безопасности)

Билет №13

1. Оборудование для полуавтоматической сварки под флюсом

2. Технология автоматической и механизированной наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций

3. Технология автоматической и механизированной наплавки

Билет №14

1. Принцип технологии производства сложных строительных и машиностроительных конструкций с использованием автоматической сварки

2. Порядок обслуживания электросварочных автоматов

3. Установки для автоматической электрошлаковой сварки.

Билет №15

1. Оборудование для полуавтоматической сварки в защитных газах

2. Выбор режима автоматической сварки под флюсом

3. Сварочная проволока (виды, назначение, классификация)

Билет №16

1. Подготовка металла под сварку, технология механизированной сварки

2. Сущность сварки в СО2, технология: Преимущества и недостатки способа.

3. Технологические способы выполнения ЭШС.

Билет №17

1. Принцип работы установок для полуавтоматической сварки в защитных газах

2. Преимущества и недостатки сварки под флюсом автоматом.

3. Техника и режимы дуговой сварки низколегированных конструкционных сталей.

Билет №18

1. Узлы сварочных автоматов: назначение, устройство и принцип работы.

2. Подготовка углеродистой стали под сварку.

3. Назначение, устройство и принцип работы шланговых полуавтоматов.

Билет №19

1. Техника и режимы дуговой сварки низкоуглеродистой стали.

2.Техника и режимы сварки среднелегированных сталей.

3. Особенности режима сварки сталей в зависимости от пространственного положения.

Билет №20

1. Техника сварки и наплавки машинным способом под флюсом.

2. Оборудование и технология автоматической сварки и наплавки в защитных газах.

3. Неисправности механического оборудования и их устранение при эксплуатации.

Билет №21

1. Сварка углеродистых сталей в защитных газах.

2. Достижения высокопроизводительных способов сварки на современном этапе.

3. Общие меры безопасности при сварке цветных металлов, их сплавов и легированных сталей.

Билет №22

1. Сварка углеродистых сталей под флюсом, наиболее рациональные способы.

2. Автоматизация и механизация технических процессов при сварке углеродистых сталей.

3. Подготовка под сварку меди и её сплавов.

Билет №23

1. Особенности технологии сварки углеродистых сталей при различном пространственном положении сварочного шва, режимы.

2. Сварочные материалы, их назначение, состав и применение при сварке металлов.

3. Режимы и техника сварки в активных газах

Билет №24

1. Технология  автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом чугуна, цветных металлов и сплавов.

2. Технология автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом

3. Приемы выполнения  автоматической и механизированной  сваркой

Билет №25

1. Порошковые и самозащитные проволоки для сварки

2. Сборка и сварка на прихватках конструкций во всех пространственных положениях

3. Выбор сборочно - сварочных приспособлений для  автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом

Билет №26

1.Особенности металлургических процессов сварки в среде защитных газов

2.Классификация оборудования в среде защитных газов

3.Источники питания сварочной дуги